|  | KJF502 |
| --- | --- |
|  | Tray Type Activated Carbon Filter 填充式顆粒活性碳濾網 Features: Larger granular activated carbon filled filter frame, for different chemicals, can choose a different filter types (media type), to achieve the best treatment effect. Designed to place the filter box is similar to the housing of air filters, except it is with a series of orbit into the frame in the vertical V-arranged. It is also structure included a 2 inches deep W-Pre Disposable Pleated Filter to provide some protection from contamination. Such filters because of high levels of adsorbent, particle size large, require a longer residence time in order to take full advantage of adsorbent, adsorption capacity, but pressure loss (pressure drop) is also larger, so more suitable for high concentration low wind speed sites 特色：將較大顆粒狀的活性碳填入濾網框架中，針對不同的化學氣體，可選用不同的濾材型式，以達到最好的處理效果。設計之放置外箱與一般濾網箱類似，除了其具有一連串的軌道，外框於垂直向成V型排列。前端2吋以褶疊型初級濾網保護。此類濾網因吸附劑的含量高、粒徑大，需要較長的滯留時間以充份利用吸附劑，吸附容量大，但因壓損也較大，所以較適用於高濃度低風速的場所。 |

KJF502

Media: Media Type濾材種類 Media Description 濾材說明 MM-1000 Composed of Activated Aluminum (Al2O3) and potassium permanganate (KMnO4). The activated aluminum will absorb moisture and odor. For example, H2S+KMnO4 + H2O→ K2SO4+ KOH+ MnO2+H2O.K2SO4, KOH and MnO2 are solids and exist in pallet. 由活性鋁與過錳酸鉀混合而成。活性鋁可吸附與吸著水分與臭味。例如與硫化氫反應後，所產生之硫酸鉀、氫氧化鉀與氧化錳為固體仍於顆粒內。 MM-3000 MM-3000 consists of activated carbon, physical adsorption removes the gas molecules. Activated Carbon is used for removing most of contaminants and with higher affinity to specific gases. 為一種活性碳，物理性吸附移除氣體分子。活性碳使用於多種污染物且對多種起體具有高親和性。 MM-7000 Composed of activated carbon and phosphoric acid. To enhance the efficiency of removing basic molecular contaminants. After adsorb, the contaminant will be neutralized due to chemical reaction. 為磷酸注入活性碳裡，增強對鹼性分子污染物的效率。當吸附後產生化學反應中和污染物。 MM-9000 Composed of activate carbon and potassium hydroxide. To enhance the efficiency of removing acid molecules contaminants. After adsorb, the contaminant will be neutralized due to chemical reaction. 為氫氧化鉀注入活性碳裡，增強對酸性分子污染物的效率。當吸附後產生化學反應中和污染物。 濾材 Tray: Standard tray is in Cold Rolled Steel Painted Black finish; Galvanized Steel, Stainless Steel or Epoxy Coated tray is also available for option. 外框：框材可選用鍍鋅鐵框、冷軋鋼黑色烤漆、噴環氧樹脂或不銹鋼框。

KJF502

Performance Parameter 執行變數 Carbon Slurry Coated Type Activated Carbon Filter 植入性濾網 Tray Type Activated Carbon Filter 填充式濾網 Honey-Comb Type Activated Carbon Filter 蜂巢式濾網 Carbon Loaded Web Type Activated Carbon Filter 包覆式濾網 Low Pressure Drop 低壓損 + + or - + or - + Weight of Activated Carbon 活性碳重量 - ++ ++ +++ Optimal Activated Carbon Size 最理想的活性碳尺寸 + - + ++++ Overall Adsorption Efficiency 整體吸附效率 --- + + +++ Low Dust 低灰塵 + -- - ++ Pleated Ability 壓褶能力 + N/A N/A ++++ Easy of Replacement 更換簡易 + -- + +

KJF502

Activated Carbon Filter Performance Data - Tray Type 活性碳濾網性能表-填充式顆粒活性碳濾網 Nominal Size Actual Size Rated Capacity Initial Resistance Remove Efficiency 通稱尺寸 實際尺寸 額定風量 初壓損 去除效率 （W*H*D） （W*H*D） （inch） （mm） （CMH） (Pa) （％） 12*24*1 289*595*22 170 62 Depending on field condition 依現場條件而定 24*24*1 595*595*22 340 12*24*2 289*595*45 170 75 24*24*2 595*595*45 340 *Special Sizes are available upon request. ※特殊規格可生產製造。

KJF502

Material and Service Conditions 材質和使用條件 Gas Type 氣體種類 Media 濾材 MM-1000 MM-3000 MM-7000 MM-9000 Activated Carbon 活性碳 6% Potassium Permanganate + Aluminum Oxide 6%過錳酸鉀 + 氧化鋁 10% Phosphoric Acid + Activated Carbon 10%磷酸 + 活性碳 5-10% Potassium Hydroxide + Activated Carbon 5-10%氫氧化鉀+ 活性碳 VOC （揮發性有機物） 8 2 6 Ozone （臭氧） 10 2 10 Nitrogen Dioxide （二氧化氮） 6 4 9 Nitric Acid （硝酸） 6 6 9 Acid / Corrosive（HCL, HF, Chlorine） 0 0 8 酸 / 腐蝕性氣體（氯化氫,氟化氫,氯） Base / Corrosive（Ammonia, Amines） 0 0 9 0 鹼 / 腐蝕性氣體（氨,胺類） Odor / Corrosive Gas（H2S） 1 8 2 10 臭味 / 腐蝕性氣體（硫化氫） Odor / Corrosive Gas（SO2） 7 8 2 9 臭味 / 腐蝕性氣體（二氧化硫） Odor / Corrosive Gas（Organic Sulfur） 5 8 9 臭味 / 腐蝕性氣體（有機硫）

KJF502

Type 型式 Description 說明 Media 濾材 MM-1000 MM-3000 MM-7000 MM-9000 Components 成份 Activated Carbon 活性碳 6% Potassium Permanganate + Aluminum Oxide 6%過錳酸鉀 + 氧化鋁 10% Phosphoric Acid + Activated Carbon 10%磷酸 + 活性碳 5~10%Potassium Hydroxide + Activated Carbon 5~10%氫氧化鉀 + 活性碳 Moisture Content(%) 含水率 15 2 15 15 Crushing Test (%) 壓碎測試 32 - - - Hardness (%) 硬度 - 95 95 95 Particle Size (mm) 顆粒大小 3.5 3 4 3 Surface Area(m2/g） 表面積 250 1000 1000 1000 Particle Type 粒型 Spherical Particles 球狀顆粒 Particles 顆粒 Particles 顆粒 Particles 顆粒 Density (lb/ft3) 密度 50 30 50 35 Volume (min) 容量 0.1g（H2S/CC） - 0.05g（NH3/CC） 0.15g（H2S/CC） Carbon Tetrachloride (%) 四氯化碳 - 60 60 60 Frame Material 外框材質 Cold rolled steel painted black 冷軋鋼黑色烤漆 Metal Frame 金屬框 Epoxy Coated 噴環氧樹脂 名 稱:康智富科技有限公司 統 編:29168436 地 址:新北市永和區仁愛路141巷30弄26號1樓 電 話:+886-2-29256286 傳 真:+886-2-29256096 E-MAIL :ks.best@msa.hinet.net