化學濾網

-移除AMC的過濾器、在高流速下亦具有高效率的吸附能力。

-具低壓損、低耗能、低產塵之特性。

-濾網尺寸及濾材種類可依需求靈活製作。                                                                                                                包覆式活性碳的優良特性:

- 運用高科技特殊纖維將小顆粒活性碳固定，讓顆粒與顆粒間保持不變的距離,達到高效率、低產塵、低壓損的優勢。如圖:

- 活性碳顆粒有效使用體積如圖示，以小顆粒活性碳做基材及特殊纖維定型可充份使用所填充的濾材是活性碳最好的使用方法之一。

KSB                                                          KSV

KST

| 項目 型式 | KSB-□G-□□-□ 型式-碳克重-濾材-框材 | KSV-□G-□□-□ 型式-碳克重-濾材-框材 | KST-□G-□□-□ 型式-碳克重-濾材-框材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 24*24*11-1/2” | 24*24*11-1/2” | 800*485*100mm |
| 風量or風速 | 2000CFM | 2000CFM | 0.5m/s |
| 初壓損 | ＜7.9mmAq | ＜9.3mmAq | ＜2.4mmAq |
| 濾材 種類 | 產品 代號 | AC | HC | CN | AA |
|  | 處理 物質 | VOC | SOx、NOx、Acid Gases | Cl2、Hcl、HF、 Acid Gases | NH3、Base Gases |
| 含碳量 | 650g/m2 | 650g/m2 | 650g/m2 |
| 箱體 材質 | 鍍鋅鐵框、不銹鋼框 | 鍍鋅鐵框、不銹鋼框ABS框 | 鋁框、鍍鋅鐵框、 不銹鋼框 |
| 氣密膠 | PU (Low out-gassing) | PU (Low out-gassing) | PU (Low out-gassing) |
| 備註 |  |